| 西部水电电解槽大修材料清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西部水电电解槽内衬材料计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物料 | 单位 | 240KA单台数量 | 420KA单台数量 | 240KA总量50台 | 420KA总量15台 | 合计总量65台 | 备注 |  |
| 1 | 石棉绒 | kg | 80 | 105 | 4000 | 1575 | 5575kg | 50%的石棉绒加50%的石棉粉，体积密度2.4～2.6（附第三方检测报告） |  |
| 2 | 水玻璃 | kg | 70 | 95 | 3500 | 1425 | 4925kg | GB/T 4209-2008 液-2优,体积密度1.3～1.4（附第三方检测报告） |  |
| 3 | 云母粉 | kg | 25 | 30 | 1250 | 450 | 1700kg | 体积密度2.7～3.1（附第三方检测报告） |  |
|  | 耐高温绝缘窗口挡板（云母板） | 个 | 45 | 100 | 2250 | 1500 |  | 厚度2±0.2，绝缘电阻（100±10℃）3000≧MΩ，抗折强度≧20，最高工作温度800℃ 尺寸见图纸 |  |
| 4 | 碳化硅火泥 | kg | 250 | 284 | 12500 | 4260 | 16760kg | （附检测报告） |  |
| 5 | 碳化硅 捣打料 | kg | 340 | 400 | 17000 | 6000 | 23000kg | 体积密度≧2.2g/cm³（附第三方检测报告） |  |
| 西部水电电解槽上部结构备件材料计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 240KA单台 | 420KA单台 | 240KA总量50台 | 400KA总量15台 | 合计总量65台 | 备注 |
| 1 | 609密封胶 |  | 桶 | 4 | 6 | 200 | 90 | 290桶 | 见样品 |
| 2 | 耐高温 沥青油漆 | 黑色15kg/桶 | KG | 45 | 90 | 2250 | 1350 | 3600kg |  |
| 3 | 油漆 稀释剂 |  | KG | 45 | 90 | 2250 | 1350 | 3600kg |  |
| 4 | 高铝 耐火砖 | 130*115*65 | 片 |  | 100 |  | 1500 | 1500片 | 15台420KA 槽内焊 |
| 5 | 高铝土 | 一等AI2O3含量75-85% | T |  |  |  |  | 1T | 15台420KA 槽内焊 |